Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из низколегированных и специальных сталей, высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л, а так же разнородных соединений таких сталей с хромоникелевыми сталями аустенитного класса.  Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3581:1973 : E 18. 8 Mn В 20
DIN EN 1600 : E 18 8 Mn B 20
DIN 8556 : E 18 8 Mn B 20
ГОСТ 10052-75 : Э-10Х20Н9Г6С
ГОСТ 9466-75 : Е-000-Б 20
ТУ У 1366688923.001-97

Особые свойствa

Металл шва жаростоек до температуры 800 С.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1,3 | 18,5-21,0 | 8,5-11,0 | 0,5-1,2 | 4,8-7,0 | ≤0.02 | ≤0.04 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее - 25 %
Ударная вязкость не менее 90 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой дуге по очищеным кромкам. Прокалка перед сваркой 180-200 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 11.5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,9 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 100-130 | 46 |
| 4,0 | 350 | 140-180 | 24 |
| 5,0 | 350 | 190-200 | 14 |