Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственного оборудования из коррозионностойких и хромонокельмолибденовых сталей марки 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающих в агрессивных средах при температуре до 350С, когда к металлу шва преьявляются требования стойкости к межкристалитной коррозии. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3581:1973 : E 19.12.2 Nb B20
DIN EN 1600 : E 19 12 2Nb B20
DIN 8556 : E 19 12 2 Nb B20
AWS А5.4 : E 318-15
ГОСТ 10052-75 : Э-09X19H10Г2М2Б
ГОСТ 9466-75 : Е-2005-Б20
ТУ У 13668923ю001-97

Особые свойствa

Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристалитной коррозии.Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-8 %.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | Ni | Nb | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | 17.0-20.0 | 1.8-3.0 | 8.5-12.0 | 0.7-1.3 | ≤1.2 | 1.0-2.5 | ≤0.02 | ≤0.03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 590 МПа
Относительное удлинение не менее - 22 %
Ударная вязкость не менее 70 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой 180-200 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 13,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,7 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 70-90 | 45 |
| 4,0 | 350 | 120-140 | 24 |
| 5,0 | 350 | 160-180 | 18 |