Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из низколегированных и специальных сталей, высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л, а так же разнородных соединений таких сталей с хромоникелевыми сталями аустенитного класса.  Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3581:1973 : E 23. 12B 20
DIN EN 1600 : E 23 12 B20
DIN 8556 : E 23. 12 B20
AWS А5.4 : E 309-15
ГОСТ 10052-75 : Э-10Х25Н13Г2
ГОСТ 9466-75 : Е-2275-Б20
ТУ У 13668923.001-97

Особые свойствa

Обеспечивает получение металла шва с высокой жаростойкостью до температуры 1000 С и стойкостью к межкристалитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10,0 %.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | 22.5-27.0 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | 1.0-2.5 | ≤0.02 | ≤0.04 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее - 25 %
Ударная вязкость не менее 90 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой 180-200 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 11.5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,5 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 60-80 | 34 |
| 4,0 | 350 | 120-140 | 16 |
| 5,0 | 350 | 140-160 | 14 |