Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии.Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3581:1973 : E 19.9 В20
DIN EN 1600 : E 19 9 B20
DIN 8556 : E 19.9 В20
AWS А 5.4 : E 308-15
ГОСТ 10052-75 : Э-07Х20Н9
ГОСТ 9466-75 : Е-2304-Б20
ТУ У 1366688923.001 - 97

Особые свойствa

Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-8 %

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0,09 | 18,0-21,5 | 8,0-10,0 | 0,3-1,2 | 1,0-2,0 | ≤0,02 | ≤0,03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее - 30 %
Ударная вязкость не менее 100 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Cварку выполнять короткой дугой по очищенным кромкам. Повторная прокалка электродов перед сваркой 180-200°С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 13,0 г/Ач
 4,0мм) – 1,6 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,6 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 200 (250) | 30-50 |  |
| 2.5 | 250 | 40-60 |  |
| 3.0 | 300 (350) | 50-70 |  |
| 4.0 | 350 | 110-130 |  |
| 5.0 | 350 | 150-170 |  |