Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3580:1973 : E 19.9 NbВ20
DIN EN 1600 : E 19 9Nb B20
DIN 8556 : E 19.9 NbВ20
AWS 35811973: E 347-15
ГОСТ 10052-75 : Э-08Х20Н9Г2Б
ГОСТ 9466-75 : Е-2005-Б20
ТУ У 1366688923.001 - 97

Особые свойствa

Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10 %

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Nb | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05-0.12 | 18.0-22.0 | 08-10.5 | 0.7-1.3 но не менее 8С | ≤1,3 | 1,0-2,5 | ≤0,02 | ≤0,03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее - 22 %
Ударная вязкость не менее 80 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой 180-200 С в течении 1ч.
Коэффициент наплавки – 11,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,5 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 200 (250) | 40-55 |  |
| 2.5 | 250 | 55-65 | 60 |
| 3.0 | 300 | 70-90 | 45 |
| 4.0 | 350 | 130-150 |  |
| 5.0 | 350 | 150-180 | 14 |