Общая характеристикa

Сварка узлов конструкций из хромоникелевых сталей марок Х20Н12Т-Л, Х16Н13Б, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т и им подобных, работающих при температуре 570-650 С и высоком давлении, а также для сварки сталей тех же марок, когда к металлу шва предьявляют требования к межкристалитной коррозии. сварка постоянным током обратной полярности..

Классификация

ISO 3580:1973 : E 19.9 NbВ20
DIN EN 1600 : E 19 9Nb B20
DIN 8556 : E 19.9 NbВ20
AWS А 5,4: E 347-15
ГОСТ 10052-75 : Э-08Х19Н10Г2Б
ГОСТ 9466-75 : Е-2453-Б20
ТУ У 28.7-31206116-001-2001

Особые свойствa

Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии, а так же обладающего высокой длительной прочностью при рабочих температурах. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-5,5 %

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Nb | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05-0.12 | 18.0-20,5 | 08-10.5 | 0.7-1.3 но не менее 8С | ≤1,3 | 1,0-2,5 | ≤0,02 | ≤0,03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее - 24 %
Ударная вязкость не менее 80 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой 200-250С в течении 1ч.
Коэффициент наплавки – 10,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,3 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 200 (250) | 50-70 | 106 |
| 2.5 | 250 | 70-90 | 67 |
| 3.0 | 300 | 80-100 | 47 |
| 4.0 | 350 | 110-140 | 26 |
| 5.0 | 350 | 150-180 | 15 |