Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки двуслойных сталей со стороны легированного слоя из тали марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, а так же для наплавки промежуточных слоев и антикоррозионного покрытия на детали из сталей перлитного класса в химическом и атомноэнергетическом машиностроениии. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3581:1973 : E 23. 12В20
DIN EN 1600 : E 23 12 B20
DIN 8556 : E 23. 12 В20
AWS А5.4 : E 309-15
ГОСТ 10052-75 : Э-10Х25Н13Г2
ГОСТ 9466-75 : Е-0053-Б20
ТУ У28.7-31206116-003-2003

Особые свойствa

Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10 %. Металл шва склонен к межкристалитной коррозии после повторных нагревов до 500-800С.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | 22.5-27.0 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | 1.0-2.5 | ≤0.02 | ≤0.03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 570 МПа
Относительное удлинение не менее - 25 %
Ударная вязкость не менее 90 Дж/см2

Предел текучести: при температуре испытаний 20С не менее 350 МПа,

при температуре испытаний 350С не менее 250МПа

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой 200-250С в течении 20,-2,5ч.
Коэффициент наплавки – 13,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,6 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 60-100 | 39 |
| 4,0 | 350 | 110-150 | 23 |
| 5,0 | 350 | 150-170 | 8 |