Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки разнородных сталей (высоколегированных жаропрочных с низколегированными и легированными теплоустойчивыми), а также для сварки закаливаемых сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте ответственных конструкций работающих при температуре 450-550С.  Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
DIN EN 1600 : E 24 60 10 Mn2B0
ГОСТ 10051-75 : Э-06Х25Н40М7
ГОСТ 9466-75 : Е-001-Б20
ТУ У28.7-31206116-006-2003

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | Ni | Ti | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.08 | 23.0-26.0 | 6.3-8.5 | 38.0-41.0 | ≤0.05 | ≤0.5 | 1.5-2.5 | ≤0.015 | ≤0.02 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 600 МПа
Относительное удлинение не менее -35%
Ударная вязкость не менее 120 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой и предельно короткой дуге по очищеным кромкам.  Прокалка перед сваркой 350С в течении 2 ч.
Коэффициент наплавки – 14,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,7 кг/ч

Ударная вязкость не менее 120 Дж/см2

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 70-95 | 41 |
| 4,0 | 350 | 100-125 | 20 |
| 5,0 | 350 | 120-160 | 12 |