Общая характеристикa

Электроды с рутилово-основным покрытием, предназначены для сварки разнородных сталей , при изготовлении и ремонте ответственных конструкций работающих при температуре до 450 С.   Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
DIN EN 1600 : E 20 25 5 CuNLR 32
ГОСТ 9466-75 : Е-001-Б20
ТУ У28.7-31206116-006-2003

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | Ni | Ti | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.11 | 22.5-26.0 | 2.7-4.5 | 23.0-26.5 | ≤0.06 | ≤0.6 | 1.5-2.5 | ≤0.015 | ≤0.025 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 590 МПа
Относительное удлинение не менее -30%
Ударная вязкость не менее 120 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой и предельно короткой дуге по очищеным кромкам без предварительного нагрева и без последующей терообработки.  Прокалка перед сваркой 350С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 10,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,2 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,7кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 85-95 |  |
| 4,0 | 350 | 110-125 |  |
| 5,0 | 350 | 130-145 |  |