Общая характеристика

Электроды с рутиловым покрытием предназначены для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0,1 | ≤0,2 | 0,45-0,80 | ≤0,04 | ≤0,04 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 450 МПа
Относительное удлинение не менее - 18 %
Ударная вязкость не менее 178 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 100-120С в течении 1 ч. 
Коэффициент наплавки –14,5 г/Ач
 4,0мм) – 1,6 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 300(350) | 50-80 |  |
| 3.0 (3,2) | 350 | 60-90 |  |
| 4.0 | 450 | 110-140 |  |
| 5.0 | 450 | 130-160 |  |