Общая характеристикa

Электроды с рутилово-основным покрытием, предназначены для сварки энергетического

оборудования из стали марки 00Х12НЗД и ей подобных, работающего при температуре не выше 350С. Сварка в нижнем, вертикальном и потолочном  положениях на постоянном токе обратной полярности.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0,035 | 12.0-15.0 | 2.5-5.0 | ≤0,35 | 0.15-0.6 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0.3-0.7 |

Механические свойства металла шва

1. При нормальной температуре:

Временное сопротивление разрыву не менее 637 МПа
Относительное удлинение не менее - 12 %
Ударная вязкость не менее 49 Дж/см2

2. При 350С:

Временное сопротивление разрыву не менее 539 МПа
Относительное удлинение не менее - 10 %

Технологические особенности сварки

Сварка выполняется валиками шириной не более четырех диаметров электродов. В процессе сварки все кратеры должны заплавляться повторными зажиганиями дуги.

Коэффициент наплавки –10,0 г/Ач
 4,0мм) – 1,4 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,65 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 300 | 80-100 |  |
| 4.0 | 350 | 110-130 |  |