Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных констукций из разнородных сталей, а также для выполнения первого слоя при двух или трехслойной наплавке коррозионностойкого покрытия и для облицовки кромок изделий из сталей перлитного класса в их соединениях с аустенитными сталями.  Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3580:1973 : E 16. 25. 6 В20
DIN EN 1600 : E 16. 25. 6 В20
ГОСТ 10052-75 : Э-11Х15Н25М6АГ2
ГОСТ 9466-75 : Е-040-Б30
ТУ У28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | N | Ni | Ti | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08-0,12 | 13,5-17,0 | 0.08-0.2 | 23.0-27.0 | ≤0.05 | 0.35-0.7 | 1.2-2.3 | ≤0.018 | ≤0.03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 608 МПа
Относительное удлинение не менее -45%
Ударная вязкость не менее 120 Дж/см2

Относительное сужение не менее 45%

Предел текучести не менее 392 МПа

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой длине дуги. Прокалка перед сваркой 200-250С в течении 2 ч.
Коэффициент наплавки – 11,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,5 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 80-100 | 43 |
| 4,0 | 350 | 120-150 | 21 |
| 5,0 | 350 | 150-180 | 14 |