Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственного оборудования из коррозионностойких сталей работающего при температуре 500 С когда к металлу шва предявляются требования стойкости к межкристалитной коррозии. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ТУ У28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P | Nb | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | 17.0-20.0 | 9.0-12.0 | ≤0.7 | 1.0-2.0 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.7-1.0 | 2.0-3.0 |

Особые свойства

Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-8%. металл шва стоек к межкристалитной коррозии.

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 640 МПа
Относительное удлинение не менее -25%
Ударная вязкость не менее 80 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят ниточными швами шириной не более рех диматеров электрода. Прокалка перед сваркой 250-280С в течении 1ч .
Коэффициент наплавки – 12,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,4 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,8кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 70-90 |  |
| 4,0 | 450 | 110-130 |  |
| 5,0 | 450 | 140-160 |  |