Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных крупногабаритных констукций из разнородных сталей (аустенитных высокомарганцевистых сталей с низколегированными и легированными высокопрочными) в судост Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

DIN 8555 : E 24 14 Si B20
DIN EN 1600 : E 24 14 Si B20
ГОСТ 10052-75 : Э-08Х25Н60М10Г2
ГОСТ 9466-75 : Е-001-Б20
ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | Ni | Ti | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.10 | 23.0-26.0 | 8.8-11.0 | 57.0-61.0 | ≤0.05 | ≤0.35 | 1.5-2.5 | ≤0.015 | ≤0.02 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 588 МПа
Относительное удлинение не менее -28%
Ударная вязкость не менее 100 Дж/см2

Относительное сужение не менее 45%

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой длине дуги. Прокалка перед сваркой 350С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 11,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,3 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 80-100 | 24 |
| 4,0 | 350 | 120-150 | 22 |
| 5,0 | 350 | 150-180 | 14 |