Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственного оборудования из аустенитных марганцевых сталей, коррозионностойких хромоникелевых сталей типа 18-8, работающего в слабоагресивных средах при температуре до 350 С, когда к металлу шва предявляются требования стойкости к межкристалитной коррозии. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ТУ У28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06-0.1 | 17.5-20.5 | 7.5-10.0 | 1.2-2.0 | 1.2-2.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.5-2.3 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 640 МПа
Относительное удлинение не менее -28%
Ударная вязкость не менее 100 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят на корткой и предельно короткой дуге.  Прокалка перед сваркой 200-210С .
Коэффициент наплавки – 12,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,4 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,8кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 70-90 |  |
| 4,0 | 450 | 110-130 |  |
| 5,0 | 450 | 140-160 |  |