Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из легированных  сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей термической обработки, втом числе сталей типа АК, а так же сварка низколегированных и легированных сталей с аустенитными сталями.   Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
ISO 3581:1973 : E 16. 25 6 В20
DIN EN 1600 :  E 16. 25 6 В20
DIN 8556 : E 16. 25 6 В20
ГОСТ 10052-75 : Э-09Х15Н25М6АГ2Ф
ГОСТ 9466-75 : Е-000-Б20
ТУ У28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P | Mo | V | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06-0.12 | 13.5-17.0 | 23.0-27.0 | ≤0.4 | 1.5-3.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | 4.5-7.0 | 0.9-1.6 | 0.08-0.20 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 677 МПа
Относительное удлинение не менее -30%

Относительное сужение не менее 45%
Ударная вязкость не менее 100 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят на корткой дуге.  Прокалка перед сваркой 340-350 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 11,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,6 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,8кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 80-100 | 42 |
| 4,0 | 350 | 120-150 | 21 |
| 5,0 | 350 | 150-180 | 13 |