Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для наплавки штампов всех типов, работающих с нагревом контактных поверхностей до температуры 400С, а также других быстроизнашивающихся деталей станочного оборудования, направляющих, эксцентриков, шестерен и др.  Наплавка в нижнем и вертикальном положении постоянным током обратной полярности.

Классификация
DIN EN 8555 : E -2-UM55-6T
ГОСТ 9466-75 : E-650/56-(1.2)-Б40

ГОСТ 9467-75 : Э-70Х3СМТ
ТУ У 28.31206116-006-2003

Особые свойствa

Обеспечивает получение наплавленного металла высокой износостойкостью в условиях работы штампов холодной штамповки и удовлетворительной сопротивляемости ударам.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5-0,9 | 0,8-1,2 | 0,4-1,0 | ≤0,030 | ≤0,020 | 2,3-3,2 | 0,-0,7 | ≤0,30 |

Механические свойства металла шва
Твердость HRC - 53.0-61.0 (отпуск без термообработки в исходном сотоянии)

Твердость HRC - 53.0-61.0 (закалка 790-900С + отпуск 300С)
Технологические особенности сварки

Обеспечивают получение металла с высокой износостойкостью в условиях работы штампов холодной штамповки..

Коэффициент наплавки – 8,5 г/Ач
 4,0мм) – 1,1 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,8 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 350 | 60-70 | 49 |
| 3,0 | 350 (450) | 80-100 | 37 |
| 4,0 | 450 | 110-140 | 16 |
| 5,0 | 450 | 140-180 | 9 |