Общая характеристикa

Электроды со специальным покрытием, предназначены для сварки и наплавки изделий из технически чистой меди марок М1, М2, М3. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

DIN 1733 : E L-CuSi 3
AWS А 5.6 : E CuSi C
ГОСТ 9466-75 : Е-2304-Б20
ТУ У 28.7-31206116-006-2003

Особые свойствa

Обеспечивает получение  наплавленного металла с электропроводностью до 20% электропроводности технически чистой меди.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| основа | 0,7-1,2 | 4,8-6,1 | 0,75-1,30 |

Механические свойства металла шва

Твердость наплавленного металла, НВ 100-120

а) при сварке медных пластин марки М1:

Временное сопротивление разрыву не менее 410 МПа

Относительное удлинение не менее - 26%

Ударная вязкость не менее 50 Дж/см2

Б) при сварке стальных пластин:

Временное сопротивление разрыву не менее 410 МПа
   Относительное удлинение не менее - 10 %
   Ударная вязкость не менее 25 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Cварку производят с предварительным подогревом изделий до температуры 300-700С ( в зависимости от толщины свариваемого материала). прокалка перед сваркой: 160-200С в течении 1ч. 
Коэффициент наплавки – 14,0 г/Ач
 4,0мм) – 1,8 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,6 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 350 | 90-110 | 36 |
| 4.0 | 450 | 120-140 | 21 |
| 5.0 | 450 | 170-190 | 10 |