Общая характеристикa

Электроды со специальным покрытием, предназначены для сварки без подогрева, заварки дефектов литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковкого чугуна. Предпочтительны для заварки первого слоя в соединениях, требующих высокую плотность, а также для сварки соединений к которым предъявляют повышенные требования по чистоте поверхности после обработки. Сварка в нижнем, вертикальном и полупотолочном  положениях постоянным током обратной полярности.

Классификация

ISO 3580:1973 : E 16. 25. 6В20
DIN EN 1600 : E 16 25 6 В20

ГОСТ 10052-75 : Э-03Х23Н27М3Д3Г2Б
ГОСТ 9466-75 : Е-400-БР20
ТУ У 28.7-31206116-001-2001

Особые свойствa

Наплавленный металл коррозионностоек в жидкостных агрессивных средах и горячих газах.

Химический состав наплавленного металла, %

| Ni | Mn | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 64.4-68.0 | 1.8-2.6 | остальное | 2,2-3,5 |

Механические свойства металла шва
Твердость наплавленного металла в исходном состоянии, НВ-120-160.

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими швами длиной 20-30 мм с послойным охлаждением на воздухе до температуры 60С и проковкой каждого участка шва легкими ударами молотка. 
Коэффициент наплавки – 11,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,5 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 300 | 65-80 | 34 |
| 4.0 | 450 | 90-120 | 15 |
| 5.0 | 450 | 130-150 | 10 |