Общая характеристикa

Электроды с рутилово-основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и им подобных. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
ISO 3581:1973 : E 19. 9. 2 S20
DIN EN 1600 :  E 19. 9. 2 S20
DIN 8556 : E 19. 9. 2 S20
ГОСТ 10052-75 : Э-08Х17Н8М2
ГОСТ 9466-75 : Е-2005-РБ20
ТУ У28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25-0.35 | 12.0-15.0 | 2.5-5.0 | ≤0.35 | 0.15-0.6 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.3-0.7 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 560 МПа
Относительное удлинение не менее -35%
Ударная вязкость не менее 140 Дж/см2

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва стойкого к межкристалитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-10%. Электроды наиболее эффективны при сварке тонколистового металла.

Технологические особенности сварки

Сварку производят без последующей после сварки термической обработки.  Прокалка перед сваркой 120-150С.
Коэффициент наплавки – 10,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,3 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,6кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 50-80 |  |
| 4,0 | 450 | 100-140 |  |
| 5,0 | 450 | 130-170 |  |