Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из сталей марок 30ХГСА, 30ХГСНА, а так же из других низколегированных и легированных сталей в закаленном состоянии без последующей термообработки, а также аустенитных сталей и их сочетаний с низколегированными и легированными сталями.

Классификация
ISO 3581:1973 : E 16. 25 6 В30
DIN EN 1600 :  E 16. 25 6 В30
DIN 8556 : E 16. 25 6 В30
ГОСТ 10052-75 : Э-11Х15Н25М6АГ2
ГОСТ 9466-75 : Е-000-Б30
ТУ У28.7-31206116-006-2003

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | Ni | Si | Mn | S | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08-0.14 | 13.5-17.0 | 4.5-7.0 | 23.0-27.0 | ≤0.7 | 1.0-2.3 | ≤0.2 | ≤0.02 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 590 МПа
Относительное удлинение не менее -30%

Относительное сужение не менее 45%
Ударная вязкость не менее 100 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят на корткой и предельно короткой дуге.  Прокалка перед сваркой 200-250 С в течении 2 ч.
Коэффициент наплавки – 12,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,5 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,6кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 250 | 30-50 | 110 |
| 2,5 | 250 | 40-70 | 9 |
| 3,0 | 300 | 60-100 | 41 |
| 4,0 | 300 | 100-140 | 21 |
| 5,0 | 350 | 130-170 | 13 |