Общая характеристикa

Электроды со сепциальным покрытием предназначены для наплавки деталей, работающих в условиях интенсивных ударных нагрузок и трения по металлу ( изношенные концы рельс, крестоивны и др.) налавка в нижнем наклонном положении на постоянном токе прямой полярности на переменном токе.

Классификация
DIN 8556 : E 2-UM-400-6
ГОСТ 10051-75 : Е-359/37-1-Б40
ГОСТ 9466-75 : Э-320Х25С2ГР
ТУ У 24369810,004-98

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Si | Mn | S | P | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.22-0.38 | 0.5-1.0 | ≤0.15 | 1.5-2.0 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.7-0.9 |

Особые свойства

Наплавленный металл обладает высокой износостойкостью и удовлетворительной сопротивляемостью ударам. стабильность свойств достигается при соблюдении постоянных условий наплавки.

Механические свойства металла шва
Твердость HRC - 32.5-42.5 (в исходном состоянии)

Технологические особенности наплавки

Наплавку производят с поперечными колебаниями электрода, ширина валика 100-150мм. Перед использованием электроды должны быть прокалены при температуре 180+/- 20С в течении 1 часа. 
Коэффициент наплавки – 9,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 5,0 мм) - 2,1 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,6кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Длина электрода, мм | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 450 | 220-240 |  |