Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием предназначены для холодной сварки и наплавки деталей из серого и высокопрочного чугуна. Предпочтительны для выполнения последних слоев поверхностей, работающих на истирание или при наличии ударных нагрузок. Наплавка в нижнем вертикальном положениях на постоянном токе обратном полярности.

Особые свойства

Электроды обладают малой проплавляющей способностью.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25-0.35 | 12.0-15.0 | 2.5-5.0 | ≤0.35 | 0.15-0.6 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.3-0.7 |

Механические свойства металла шва

Временное сопротивление разрыву не менее 250МПа

Относительное удлинение не менее 15%

Ударная вязкость не менее 49 Дж/см

Твердость наплавленного металла в исходном состоянии, НВ-150-190.

Технологические особенности сварки

наплавку производят короткими швами длиной 30-500 мм с послойным охлаждением до температуры 60С, и проковкой каждого участка шва легкими ударами молотка.

Коэффициент наплавки – 11,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,3 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 300 | 80-100 |  |
| 4.0 | 450 | 110-130 |  |
| 5.0 | 450 | 140-160 |  |