Общая характеристикa

Электроды с рутилово-основным покрытием, предназначены для сварки оборудования из коррозионностойких сплавов 06ХН28МДТ,  03Х28МДТ, и стали марки 03Х21Н21М4ГБ преимущественно толщиной до 12 мм, работающего в средах серной и фосфорной кислот с примесями фтористых соединений.  Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 3580:1973 : E 16. 25. 6 В20
DIN EN 1600 : E 16. 25. 6 В20
ГОСТ 10052-75 : Э-03Х23Н27М3Д3Г2Б
ГОСТ 9466-75 : Е-400-БР30
ТУ У28.7-31206116-001-2001

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Nb | Ni | Mo | Cu | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.04 | 21.-25.0 | 0.4-0.5 | 25.0-29.0 | ≤0.05 | 2.5-3.5 | ≤0.07 | 1.5-2.5 | ≤0.02 | ≤0.035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее -26%
Ударная вязкость не менее 110 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку металла толщиной до 12мм рекоммендуется производить валиками на всю толщину разделки, сварку металла больших толщин-  с двустронней разделкой кромок. при сварке особо ответственных конструкций необходимо удаление кратеров шлифованием.  Прокалка перед сваркой 200-250С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 14,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 2,0 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 110-130 | 43 |
| 4,0 | 350 | 130-160 | 23 |