Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки изделий из коррозионностойкого жаростойкого сплава марки ХН78Т, возможна сварка хладостойких и разнородных сталей и чугуна.  Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
ГОСТ 10052-75 : Э-10Х20Н70Г2М2Б2В
ГОСТ 9466-75 : Е-087-Б20
ТУ У28.7-31206116-006-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P | Mo | Nb | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | 19.0-22.0 | основа | ≤0.015 | 1,5-2,5 | ≤0.015 | ≤0.02 | 1,3-2,5 | 1,5-2,8 | 0,1-0,3 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 690 МПа
Относительное удлинение не менее -32%
Ударная вязкость не менее 130 Дж/см2

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокими механическими и специальными совйствами: жаростойкостью до температуры 1000 С, длительной прочностью 75 МПа при температуре 850С за 100ч, коррозионная стойкость- скорость коррозии не более 0,02 мм/год

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой 250 - 280 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 13,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,6 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,7кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 60-100 | 45 |
| 4,0 | 350 | 90-130 | 21 |