Общая характеристикa

Электроды с рутилово-основным покрытием, предназначены для сварки конструкций из жаростойких сталей 12Х25Н16Г7АР, 45Х25Н20С2, Х18Н35С2 и им подобных  работающих в окислительных средах при температуре до 1000 С.   Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
ISO 3581:1973 : E 25. 16 Mn S20
DIN EN 1600 : E 25. 16 Mn S20
DIN 8556 : E 25. 16 Mn S20
ГОСТ 10052-75 : Э-28Х24Н16Г6
ГОСТ 9466-75 : Е-097-РБ20
ТУ У28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| С | Сr | Ni | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.22-1.35 | 23.0-26.0 | 15.5-17.0 | ≤0.4 | 5.0-7.5 | ≤0.02 | ≤0.035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 690 МПа
Относительное удлинение не менее -32%
Ударная вязкость не менее 130 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят с удалением кратеров шлифованием или их полным переплавлением при последующих проходах. При сварке жестких или толстолистовых конструкций сварку корневого шва целесообразно выполнять элекртодами ГС-1. Рекомендуется облицовка в один-два слоя швов, обращенных к рабочей среде, электродами дркгих марок: для науглероживания атмосфер- ОЗЛ/ЦТ-31М, для окислительных ОЛЗ-5.   Прокалка перед сваркой 180-200 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 13,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,6 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,7кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 300 | 30-70 | 68 |
| 3,0 | 300 | 50-90 | 52 |
| 4,0 | 350 | 90-130 | 23 |