Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для наплавки деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях трения и ударных нагрузок. Наплавка в нижнем положении постоянным током обратной полярности.

Классификация
DIN EN 8555 : E -1-UM400-P
ГОСТ 9466-75 : E-300/30-1-Б43
ТУ У 28.31206116-006-2003

Особые свойствa

Обеспечивает получение наплавленного металла с повышенной стабильностью показателей твердости и износостойкости в широком диапазоне скоростей охлаждения наплавленных деталей.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0,17 | 1,3-2,0 | 3,0-4,0 | ≤0,030 | ≤0,040 |

Механические свойства металла шва
Твердость HRC - 350-450 (отпуск без термообработки в исходном состоянии)

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 280-300С в течении часа.

Коэффициент наплавки – 10,5 г/Ач
 4,0мм) – 1,6 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,8 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 140-160 | 16 |
| 5,0 | 450 | 160-180 | 10 |