Общая характеристикa

Электроды со сепциальным покрытием предназначены для наплавки деталей, работающих в условиях преимщественно абразивного изнашивания. Налавка в нижнем наклонном положении на постоянном токе прямой полярности на переменном токе.

Классификация
DIN 8556 : E 10-UM60-G
ГОСТ 10051-75 : Э-320Х25С2ГР
ГОСТ 9466-75 : Е-750/60-1-П42
ТУ У 24369810.004-98

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Si | Mn | S | P | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,9-3,5 | 22,0-24,0 | 2,0-2,5 | 1,0-1,5 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0,5-1,5 |

Особые свойства
 Наплавленный металл обладает высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными материалами, пониженной сопротивляемостью ударам, склонен к образованию трещин, не снижающих обычно эксплуатационную стойкость наплавленных деталей.

Механические свойства металла шва
Твердость HRC - 58-64 (в исходном состоянии)

Технологические особенности наплавки

Во избежание выкрашивания не рекомендуется производить наплавку стальных деталей более чем в два слоя, чугунных в один слой. Для наплавок больших толщин нижние слои наплавляют элекродами других марок, в зависимости от марки основного металла. Перед использованием электроды должны быть прокалены при температуре 350+/- 20 С в течении 1 часа.

Коэффициент наплавки -9,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,9 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,4кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Длина электрода, мм | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 200-220 | 10 |
| 5,0 | 450 | 250-270 | 8 |