Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки паропроводов из сталей марок 12МХ, 15МХ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и 20ХМФЛ, работающих при температуре до 540 С и элементов поверхностей нагрева из сталей марок  12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР независимо от рабочей температуры. Сварка постоянным током обратной полярности.

Классификация

ISO 3580:1973 : E 1СrMo B20
DIN EN 1599 : E CrMo1B32Н5
DIN 8575 : E Kb, CrMoV 1 20

AWS 5.5 : E 6015-B2
ГОСТ 9467-75 : Э-09Х1МФ

ГОСТ 9466-75 : Е-05-Б20

ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Особые свойства

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15о

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06-0.12 | 0.80-1.20 | 0.4-0.7 | 0.15-0.40 | 0.5-0.9 | ≤0,025 | ≤0,035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 470 МПа
Относительное удлинение не менее - 18 %
Ударная вязкость не менее 88 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор. Прокалка перед сваркой 380-420 С в течении 2ч.
Коэффициент наплавки – 9,0 г/Ач
 4,0мм) – 1,4 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 90-115 | 35 |
| 4,0 | 450 | 130-170 | 17 |
| 5,0 | 450 | 170-200 | 11 |