Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки паропроводов из сталей марок 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х1М1ФЛ, работающих при температуре до 570 С и элементов поверхностей нагрева из сталей марок  12Х1МФ, 12Х2МФБ, 12Х2МФСР независимо от рабочей температуры. Возможна заварка дефектов в элементах из тех же сталей. Сварка постоянным током обратной полярности.

Классификация

ISO 3580:1973 : E 1CrMo B20
DIN EN 1599 : E CrMoV B32H5
DIN 8575 : E Kb, CrMoV 1 20
AWS 5.1: E 8015-G

ГОСТ 9467-75 : Э-09Х1МФ
ГОСТ 9466-75 : Е-07-Б20
ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Особые свойства

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | V | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08-0.12 | 0.80-1.25 | 0.4-0.7 | 0.15-0.30 | 0.20-0.43 | 0.7-1.0 | ≤0,030 | ≤0,035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 490 МПа
Относительное удлинение не менее - 16 %
Ударная вязкость не менее 78.5 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производств на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор. Прокалка перед сваркой 380-420 С в течении 2ч.
Коэффициент наплавки – 9,6 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,4 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 350 | 90-115 | 37 |
| 4.0 | 450 | 130-170 | 17 |
| 5.0 | 450 | 170-200 | 11 |