Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки стыков трубопроводов и других ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка постоянным током обратной полярности.

Классификация

ISO 2560:1973 : E 5130 В10
DIN EN 499 : E 46 4 В32Н5
AWS 5.1: E 7015

ГОСТ 9467-75 : Э-50А

ГОСТ 9466-75 : Е-513-Б20
ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Особые свойства

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07-0,12 | 0.20-0.43 | 0.7-1.0 | ≤0,030 | ≤0,035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 490 МПа
Относительное удлинение не менее - 20 %
Ударная вязкость не менее 127 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производств на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор. Прокалка перед сваркой 380-420 С в течении 2ч.
Коэффициент наплавки – 9,6 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,4 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 350 | 90-115 | 36 |
| 4.0 | 450 | 130-170 | 17 |
| 5.0 | 450 | 170-200 | 11 |