Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для холодной сварки деталей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, а также сочетаний чугуна со сталью, для заварки дефектов чугунного литья, для предварительной наплавки первых слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами.

Особые свойствa

Сварку производят небольшими участками длиной 25-35мм с послойным охлаждением на воздухе до температуры 60С,а для изделий мз ковкого и высокопрочного чугуна длина валика может быть увеличена до 80-100мм.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | V | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0.25 | ≤ 0.80 | ≤ 1.2 | 8.5-10.5 | 0.035 | 0.04 |

Механические свойства металла шва
Твердость наплавленного металла в исходном состоянии, НВ ≤190.

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 300 | 65-80 | 34 |
| 4.0 | 450 | 90-120 | 15 |
| 5.0 | 450 | 130-150 | 10 |