Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из хромомолибденовых сталей марок 15Х5М, 12Х5МА, 15Х5МФА, работающего в агрессивных средах при температурах до 450С.  Сварка постоянным током обратной полярности.

Классификация
DIN EN 1599 : E Cr5MoV B32H5
DIN 8575 : E Kb, CrMoV 5 20
AWS 5.5: E 8015-G

ГОСТ 9467-75 : Э-10Х5МФ
ГОСТ 9466-75 : Е-00-Б20
ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | V | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.07-0.13 | 4,0-5,5 | 0,35-0,65 | 0.10-0.35 | 0.15-0.45 | 0.5-0.9 | ≤0,025 | ≤0,035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее - 18 %
Ударная вязкость не менее 147 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры 350-450С. 
Коэффициент наплавки – 10,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,5 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 350 | 90-130 | 37 |
| 4.0 | 450 | 110-170 | 17 |
| 5.0 | 450 | 150-210 | 11 |