Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки оборудования из марок 12Х!МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ и им аналогичных, эксплуатируемых  при температуре выше 565С, а также для заварки дефектов отливок.  Сварка постоянным током обратной полярности.

Классификация

DIN EN 1599 : E CrMoV B32H5
AWS 5.5: E 8018-G

ГОСТ 9467-75 : Э-09Х1МФ
ГОСТ 9466-75 : Е-16-Б20
ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | V | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06-0,12 | 0.80-1.25 | 0.4-0.7 | 0,12-0,30 | 0,18-0,40 | 0.6-0,9 | ≤0,03 | ≤0,03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 490 МПа
Относительное удлинение не менее - 16 %
Ударная вязкость не менее 78 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производств на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор. Прокалка перед сваркой 380-420 С в течении 2ч.
Коэффициент наплавки – 9,6 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,4 кг/ч

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 350 | 90-130 |  |
| 4.0 | 450 | 110-170 |  |
| 5.0 | 450 | 150-210 |  |