Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также толстостенных трубопроводов из теплоустойчивых сталей перлитного класса марок 12Х1МФ, 15Х1МФ, работающих при температуре до 585С. Сварка постоянным током обратной полярности.

Классификация

ISO 3580:1973 : E 1CrMo V20
DIN EN 1599: E CrMoV l20

DIN 8557: E Kb,CrMoV I 20

AWS 5.5 : E 6015-G

ГОСТ 9467-75 : Э-09Х1МФ
ГОСТ 9466-75 : Е-07-Б20

ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | V | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06-0.12 | 0.80-1.25 | 0.4-0.7 | 0.12-0.30 | 0.20-0.40 | 0.6-0.9 | ≤0,025 | ≤0,030 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 490 МПа
Относительное удлинение не менее - 16 %
Ударная вязкость не менее 78 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку стыков труб поверхностей нагрева с толщиной стенки до 6мм можно выполнять без предварительного подогрева. сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 340-380С в течении 2ч.
Коэффициент наплавки – 10,0 г/Ач
 4,0мм) – 0,9 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,65 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 300 (350) | 75-90 | 58 (49) |