Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для наплавки уплотнительных поверхностей деталей арматуры энергетических установок, работающих при высоком давлении и температуре до 600 С, а так же других изделий, в которых требуется стойкость к задиранию. Наплавка в нижнем положении постоянным током обратной полярности.

Особые свойствa

Обеспечивает получение наплавленного металла, стойкого к межкристаллитной коррозии в условиях эксплуатации, а также устойчивого к задиранию.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | Nb | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08-0.18 | 4.0-5.0 | 3.0-5.9 | ≤0,025 | ≤0,040 | 15.0-18.0 | 4.5-6.5 | 0.5-1.2 | 6.5-9.5 |

Механические свойства металла шва
Твердость HRC - 39.5-51.5 (отпуск при 725С, выдержка в течении 1 ч, замедленное охлаждение до 200 С.
Технологические особенности сварки

наплавку производят с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры не менее 500С; сразу после наплавки производят часовой отпуск (при 700-750С - для перлитных сталей, при 800-900-для аустенитных сталей) с последующим охлаждением. прокалка перед наплавкой: 310-350 С в течении 1ч.

Коэффициент наплавки – 13,5 г/Ач
 4,0мм) – 1,8 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,5 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 120-150 | 20 |
| 5,0 | 450 | 160-190 | 10 |