Общая характеристика

Электроды с основным покрытием,  предназначены для наплавки уплотнительных поверхностей деталей запорной арматуры котлов, работающих при температур до 570С и давлении 78 МПа. деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Наплавка в нижнем наклонном положении на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
ГОСТ 10051-75 : Э-13Х16Н8М5С5Г4Б
ГОСТ 9466-75 : Е-300/32-2-Б40
ТУ У 24369810.004-98

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Si | Mn | S | P | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05-0.12 | 15.0-17.0 | 4.8-6.4 | 1.0-2.0 | ≤0.025 | ≤0.035 | 7.0-9.0 |

Особые свойства
 Обеспечивает получение наплавленного металла, стойкого к коррозии и эрозии в среде воды и пара, и устойчивого к заливанию.

Механические свойства металла шва
Твердость HRC - 29,5-39,0 (отпуск 725 С, 1ч с замедленным охлаждением до 200С)

Технологические особенности наплавки

Наплавку производят с предварительным подогревом до температуры 300-400С. Наплавка малогабаритных изделий допускается без подогрева. Термообработку крупногабаритных изделий осуществляют непосредственно после наплавки. прокалка перед наплавкой: 350 +/- 20С в течении 1 часа.

Коэффициент наплавки -14,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,8 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,4кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Длина электрода, мм | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 110-130 | 21 |
| 5,0 | 450 | 180-200 | 12 |