Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием предназначены для наплавки изношенных участков дефектов литья железнодорожных крестовин и других деталей из высокомарганцевых сталей типа 110Г13Л. наплавка в нижнем положении постоянным током обратной полярности.

Классификация
DIN 8555 : E 8-UM300-Р
ГОСТ 10051-75 : Э-65Х25Г13Н13
ГОСТ 9466-75 : Е-310/33-1-Б4
ТУ У 24369810.004-97

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-0.8 | 22,0-28.5 | 2,0-3.5 | ≤0.80 | 11.0-14.0 | ≤0.035 | ≤0.040 |

Особые свойства
 Износостойкость высокая. Сопротивление ударам хорошее. Наплавленные детали обрабатываются только шлифованием.

Механические свойства металла шва
Твердость HRC - 25-37(после термообработки в исходном состоянии)

Технологические особенности наплавки

Наплавку производят при минимально возможном разогреве деталей. прокалка перед сваркой: 180+/- 20С в течении 1 часа.

Коэффициент наплавки -10,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,4 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,5кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Длина электрода, мм | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 120-140 | 20 |