Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для холодной сварки деталей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, а также их сочетаний со сталью; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного серого чугуна и предварительной наплаки первого одного-двух слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка в нижнем положении на постоянном токе обратной полярности, возможна на переменном токе.

Классификация

ГОСТ 10052-75 : Э-11Х15Н25М6АГ2
ГОСТ 9466-75 : Е-001-БР20
ТУ У28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | S | V | Mn | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.25 | ≤0.8 | ≤0.035 | 8.5-10.5 | ≤1.2 | ≤0.04 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 480-510 МПа
Относительное удлинение не менее -8%
Твердость наплавленного металла в исходном состоянии, НВ не более 190.

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими швами длиной 25-35мм с послойным охлаждением на воздухе до температуры 60С, а для изделий из ковкого и высокопрочного чугуна длина валика может быть увеличина до 80-100мм.
Коэффициент наплавки – 10,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,1 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,8кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 65-80 | 34 |
| 4,0 | 450 | 90-120 | 15 |
| 5,0 | 450 | 130-150 | 10 |