Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых слоев стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей, работающих при температуре до 400С. Сварка постоянным током обратной полярности.

Классификация
ISO 2560:1973 : Е 513 В20Н
DIN EN 499 : E 46 4В32Н5В20
ГОСТ 9467-75 : Э-50А

ГОСТ 9466-75 : Е-513-Б20

ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06-0,12 | 0,20-0,50 | 1,0-1,6 | ≤0,030 | ≤0,035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 490 МПа

относительное удлинение не менее-20%

Ударная вязкость не менее 137 Дж-см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят без предварительного подогрева и последующей термообработки только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 340-380С в течении часа.

Коэффициент наплавки – 9,5 г/Ач
 4,0мм) – 0,9 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 300 (350) | 75-90 | 58 (50) |