Общая характеристика

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу шва  предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в частности, при работе в условиях пониженных температур. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

ISO 2560-1973 : E 513 В20Н

AWS 5.1 : E7015
DIN 1913 : E 5143 В20Н
ГОСТ 9467-75 : Э-50А
ГОСТ 9466-75 : Е-514-Б20
ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Особые свойствa

Металл шва характеризуется высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода. Электроды склонны к парообразованию при удлинении дуги и при сварке окисленной поверхности.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0,11 | 0,20-0,50 | 0,80-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 510 МПа
Относительное удлинение не менее - 22 %
Ударная вязкость не менее 127 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Cварку производят только на короткой длине дуги по очищеным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350-400С. 
Коэффициент наплавки –9,5 г/Ач
 4,0мм) – 1,4 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 350 | 50-100 | 55 |
| 3.0 | 450 | 60-130 | 37 |
| 4.0 | 450 | 100-180 | 16 |
| 5.0 | 450 | 140-210 | 11 |
| 6.0 | 450 | 210-240 |  |