Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки особо ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности с временным сопротивлением 690-980МПа. Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация

AWS 5.1 : E 11015
DIN 1913 : E 690 В22
ГОСТ 9467-75 : Э-85
ГОСТ 9466-75 : Е-12Г2СМ-0-Б20
ТУ У 28.7-31206116-003-2002

Особые свойства

Металл шва характеризуется высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода. Электроды склонны к парообразованию при удлинении дуги и при сварке окисленной поверхности.

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Mo | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12-0,17 | 0.8-1.2 | 0.60-0.90 | 0,95-1.40 | ≤0,030 | ≤0,030 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 833 МПа
Относительное удлинение не менее - 16 %
Ударная вязкость не менее 78 Дж/см2

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350-400С. 
Коэффициент наплавки –9,5 г/Ач
 4,0мм) – 1,4 кг/чПроизводительность наплавки (для 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 300 | 70-130 | 38 |
| 4.0 | 350 | 110-180 | 14 |
| 5.0 | 350 | 150-230 | 11 |