Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из хромистых сталей типа 08Х13, 12Х13 и наплавки уплотнительных поверхностей стальной арматуры. обязательный отпуск сварного соединения непосредственно после сварки.  Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
ISO 3581:1973 : E 13 В20
DIN EN 1600 :  E 13 В20
DIN 8556 : E 13 В20
ГОСТ 10052-75 : Э-12Х13
ГОСТ 9466-75 : Е-020-Б20
ТУ У28.7-31206116-001-2001

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Ni | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08-0.16 | 11.0-14.0 | ≤0.6 | 0.3-1.0 | 0.5-1.0 | ≤0.02 | ≤0.035 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 590 МПа
Относительное удлинение не менее -16%
Ударная вязкость не менее 50 Дж/см2

Предел текучести: при температуре испытаний 20С не менее 350МПа

при температуре испытаний 350С не менее 280МПа

Технологические особенности сварки

Сварку хромистых сталей производят с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры 200-250С. Сварное соединение непосредственно после сварки необходимо подвергнуть отпуску для предотвращения образования трещин.  Прокалка перед сваркой 200-250 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 11,0 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,4 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,7кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 250 | 40-60 | 101 |
| 2,5 | 250 | 60-90 | 68 |
| 3,0 | 300 | 80-100 | 45 |
| 4,0 | 350 | 110-140 | 23 |
| 5,0 | 350 | 140-170 | 13 |